## Slide 1
数値シミュレーションによる
粉末金型充填における吸引効果の影響
○吉田昂生1 森勇稀1 高畑和弥1 酒井幹夫2*
1. 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻
化学工学会関東支部横浜大会
横浜国立大学
2019/8/8
2. 東京大学大学院工学系研究科レジリエンス工学研究センター
C115

## Slide 2: 研究背景
床部分に設置された下杵を降下させ粉末の充填を促進する効果。作用原理の解明が求められている。
・粉末金型充填
粉末の成形プロセスにおいて、
金型を粉末で満たす工程。
Tablet1
・吸引効果
[1] S. Jackson, I.C. Sinka, A.C.F. Cocks, 2006
[2] C. –Y. Wu, Y. Guo, 2012
下杵の降下によって下杵上部と粉末の間に隙間ができ、その領域に負圧が発生することが実験により明らかにされた。 [1] [2]
下杵と粉末の間に負圧が発生
先行研究
Rotary Tablet Press Machine4
Metallurgy2
Capacitor3
・粉末成形
粉末を型に入れ圧縮することにより成形する技術。幅広い分野の製品に応用されている。
1. https://www.pakutaso.com
2. http://www.taisei-kizai.co.jp/metal/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor
4. http://www.hata-iw.co.jp/technology/index.html

## Slide 3: 研究背景・目的
数値シミュレーションを用いて吸引効果の作用原理を明らかにする
✎ 本研究の目的
負圧が発生した結果としてどのように力が粒子に加わるのか、粒子の流入を阻害する要因である空気はどう動き粒子と相互作用するのかが明らかでない。
負圧の発生のみでは吸引効果の作用原理を説明できない
問題点
✗ 実験
・流動状態が観察しにくい
・作用する力がわからない
○ 数値シミュレーション
・位置によらず観察できる
・力の由来がわかる
吸引効果の作用原理を詳細に明らかにするために、粉末及び空気の動きを分析する必要がある。

## Slide 4: 解析条件
下杵の降下速度をパラメータとし
200, 300, … , 700 mm/s の6ケースを比較
Gas Phase | 
Viscosity | Pa・s
Density | 1 kg/m3
Solid Phase | 
Density | 1500 kg/m3
Spring Constant | 50 N/m
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friction | 0.3
Gas Phase | 
Viscosity | 
Density | 1 kg/m3
Solid Phase | 
Density | 1500 kg/m3
Spring Constant | 50 N/m
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friction | 0.3
Diameter | 250 μm
Number of particles | 500,000
System | Mono-dispersed
Grid size | 0.5 mm
Calculation time | 0.24 s
物性値
計算条件

## Slide 5: 結果・考察
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
・下杵の降下によって、粒子が勢いよく流入している
・下杵の降下速度が異なると、粒子の流入の様子も異なる

## Slide 6: 結果・考察
降下速度が大きいほど
流入路が細い
充填量に明確な差がない
降下速度が大きいほど
粒子が多く流入
充填完了時間は下杵の降下速度に比例しない
中心部分に粒子の流入路
下杵の降下速度と充填完了時間の関係

## Slide 7: 結果・考察
フラックスの測定箇所
下杵降下の瞬間の作用がフラックスを高める。
作用の強さは下杵の降下速度と一致。
① 充填初期に高いフラックス
初期に高くなったフラックスは一度落ち着いた後、充填の終盤で上昇する。
上昇のタイミングがケースによって異なる。
② 充填の終盤にフラックスが上昇
①
②
①, ②についてそれぞれ確認
粒子流入フラックスの時間変化

## Slide 8: 結果・考察
吸引効果は流体抗力と圧力勾配による力が合わさり発生
originality
・下杵の速度に比例した大きさ
・瞬間的に加わる
・流体抗力と圧力勾配による力が主
① 充填初期の高いフラックス
粒子に加わる力
約3倍
約2倍

## Slide 9: 結果・考察
流入路が気泡により遮断
され充填完了が遅れた
下杵の速度が大きすぎると気泡の働きにより充填が遅れる
originality
気泡が抜け終わり、
粒子が一気に流入
② 充填終盤のフラックスの上昇
金型内の気泡の様子

## Slide 10: 結論
下杵降下開始の瞬間に流体抗力および圧力勾配による力が粒子に作用し、粒子を加速させる。この力は下杵の降下速度に比例して強くなる。
1. 吸引効果は流体抗力と圧力勾配による力が合わさり発生
吸引効果の発生により多量の空気が流入する。空気は気泡を形成し、粒子の流入路を制限する。下杵の降下速度が大きすぎると流入路が遮断され充填完了の遅れにつながる。
2. 下杵の速度が大きすぎると気泡の働きにより充填が遅れる
数値シミュレーションを用いて吸引効果の作用原理を明らかにした。
`
製品の生産性向上に応用できる結果を得た
Tablet1
Metallurgy2
Capacitor3
1. https://www.pakutaso.com
2. http://www.taisei-kizai.co.jp/metal/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor

## Slide 11: 結果・考察
流入量が落ちる
流体抗力 (0.02s)
100 mm/s
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
圧力勾配による力 (0.02s)
流入量があがる
下杵の降下速度と充填完了時間の関係
下杵の降下速度に対して充填完了時間は極小値をとる
originality

## Slide 12: 解析手法 – 解析モデル
固相 : DEM[2] (離散要素法)
気相 : CFD + 局所体積平均法[3]
×
運動量の交換
[1] Y. Tsuji et al., 1993
[2] P.A. Cundall and O.D. Strack, 1979
[3] T.B. Anderson and R. Jackson, 1967
・粒子移動を追跡するLagrange的手法
・固相である粉末粒子の解析に用いた
・空間を格子分割するEuler的手法
・気相である空気の解析に用いた
DEM-CFD法[1]
並進・回転に対する運動方程式
局所体積平均を適用した
ナビエ・ストークス方程式と連続の式

## Slide 13: 解析手法 – 境界条件
埋め込み境界法[2]
[1] Y. Shigeto et al, 2013.
[2] C.S. Peskin, 1972
の壁面の割合
速度
気相の支配方程式
速度
符号付き距離関数 [1]
からの距離
n 法線ベクトル
×
符号付き距離関数
埋め込み境界法
・任意形状の壁面を表現
・移動境界を低コストで計算
×

## Slide 14: 結果・考察
Chart: Velocity [mm/s]
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
 | 144840 | 145008 | 145167 | 145237 | 145099 | 145293
下杵の降下速度と充填量の関係
約500
下杵の降下速度に対する
充填量の差は小さい
全体に対して0.35 %程度
(500 / 140,000 * 100 = 0.35)

## Slide 15: 結果・考察
700 mm/s のケースにおいて
粒子に加わる鉛直下向きの力
（下杵上部にある粒子の平均）

## Slide 16: 結果・考察
下杵の降下速度と充填完了時間の関係
粒子流入フラックスの時間変化

## Slide 17: 結果・考察
100 mm/s
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
流体抗力
圧力勾配による力
重力
0.002 s
0.002 s
0.002 s

## Slide 18: 結果・考察