## Slide 1
数値シミュレーションによる
粉末金型充填における吸引効果の影響
○吉田昂生1 森勇稀1 高畑和弥1 酒井幹夫2*
1. 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻
化学工学会関東支部横浜大会
横浜国立大学
2019/8/8
2. 東京大学大学院工学系研究科レジリエンス工学研究センター

## Slide 2: 研究背景
下杵の降下により粉末の充填を促す効果。
粉末金型充填の高速化に用いられる。
・粉末金型充填
錠剤などの成型プロセスの一部。
プロセス全体の時間的ボトルネック。
Tablet
Rotary Tablet Press Machine
(Copyright © 2003 HATA TEKKOSHO CO.,LTD. All rights reserved.)
・吸引効果
[1] S. Jackson, I.C. Sinka, A.C.F. Cocks, 2006
[2] C. –Y. Wu, Y. Guo, 2012
下杵の降下はその上部と粉末の間に低圧領域をつくりだしていることが実験により明らかにされた。 [1] [2]
・ 低圧領域をつくりだす
吸引効果によって粒子にどのような力が作用し、充填が促進されるのか明らかになっていない。
・粒子への作用の仕方が不明
吸引効果を発生させる下杵の降下について、その速度が吸引効果に与える影響が明らかになっていない。
・下杵の降下速度の影響が不明
問題点

## Slide 3: 本研究の目的
数値シミュレーションを用いて吸引効果の作用メカニズムを明らかにする
✎ 本研究の目的
✗ 実験では分析が困難
・視覚的な観測には限界がある
・センサの設置により粒子の動きが変わってしまう
・下杵の降下速度は加速の影響で任意の値を設定することが難しい
・充填途中も含め、詳細に状態を観測可能
・センサの設置が不要で、あらゆるパラメータを確認できる
・下杵の降下速度を任意の値に設定することができる
○ 数値シミュレーションなら分析が容易

## Slide 4: 解析条件
下杵の降下速度をパラメータとし100, 200, …, 700 mm/s の7ケースを比較
Gas Phase | 
Viscosity | Pa・s
Density | 1 kg/m3
Solid Phase | 
Density | 1500 kg/m3
Spring Constant | 50 N/m
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friction | 0.3
Gas Phase | 
Viscosity | 
Density | 1 kg/m3
Solid Phase | 
Density | 1500 kg/m3
Spring Constant | 50 N/m
Coefficient of restitution | 0.9
Coefficient of friction | 0.3
Diameter | 250 μm
Number of particles | 500,000
System | Mono-dispersed
Grid size | 0.5 mm
Calculation time | 0.24 s
物性値
計算条件

## Slide 5: 結果・考察
100 mm/s
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
充填量に差がない
速度が大きいと粒子も空気も多く入り込む
粒子の流入の様子を視覚的に確認できた
中心部分に粒子
その周りに空気がある

## Slide 6: 結果・考察
下杵の降下速度に比例した大きさのピーク
順番がばらばらのピーク
吸引効果によりフラックスに2つのピークがでる
フラックスを観測している面

## Slide 7: 結果・考察
速度に比例して流体抗力と圧力勾配による力が大きい
originality
100 mm/s
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
①流体抗力
②圧力勾配による力
③重力
下杵降下開始の瞬間(0.02s)
①
②
③
固相粒子の運動方程式

## Slide 8: 結果・考察
空気が粒子の流入路を狭める
気泡によって流入路が狭められる
originality
気泡が抜け終わり、ピークがでる

## Slide 9: 結果・考察
流入量が落ちる
流体抗力 (0.02s)
100 mm/s
300 mm/s
500 mm/s
700 mm/s
圧力勾配による力 (0.02s)
流入量があがる
下杵の降下速度と充填完了時間の関係
下杵の降下速度に対して充填完了時間は極小値をとる
originality

## Slide 10: 結論
下杵降下開始の瞬間に流体抗力および圧力勾配による力が粒子に加わる。
下杵の降下速度が大きいほど粒子に強い力がかかる。
1. 下杵降下開始の瞬間に大きな力が粒子に加わる
粒子の流入路は金型内に溜まった空気により狭められ流入量が落ちる原因となる。
下杵の降下速度が大きいほど狭められる。
2. 粒子の流入路が空気により狭められる
吸引効果が充填に与える影響が明らかとなった
吸引効果による充填効率の最適化につながる結果

## Slide 11: 解析手法
✗ 移動する壁面の扱いが難しい
数値シミュレーションにおいて、移動する壁面の境界条件は複雑になりやすく、扱いが難しい。
埋め込み境界法[1]
[1] C.S. Peskin, 1972
の壁面の割合
速度
流体グリッド内の壁面の割合を用いて流体ー壁面間の相互作用を評価。シンプルなアルゴリズムで計算が可能。
気相の支配方程式
速度
壁面
流体領域
埋め込み境界法で定義されているフィールドが移動する壁面に追従している様子
Notes: 5分
Signed Distance Function
Boundary is defined by the scalar field of the distance from wall. With this scalar field, it is easy to calculate the interaction between a particle and a wall.
ImmersedBoundary Method
The interaction between the gas phase and a wall is calculated only by ratio of the wall in a staggered grid. The ratio is obtained easily by Signed Distance Function.
This combination of boundary conditions enables it easy to calculate interaction with wall in arbitrary wall shape, only with very simple algorithms.

## Slide 12: 解析手法
・DEM-CFD法[1]
本研究ではDiscrete Element Method (DEM)とComputational Fluid Dynamics (CFD)を組み合わせたDEM-CFD法を用いて、数値解析を行った。
固相 : DEM[2] (離散要素法)
気相 : CFD + 局所体積平均法[3]
×
運動量の交換
[1] Y. Tsuji et al., (1993).
[2] P.A. Cundall and O.D. Strack, (1979)
[3] T.B. Anderson and R. Jackson, (1967)

## Slide 13: 解析手法
・境界条件
本研究では、下杵の落下を伴うため移動する壁面を扱うことになる。境界条件として、SDFとIBMを用いることにより、固気混相流において移動を伴う壁面を容易に扱うことができる。
固相 : SDF[1] (符号付距離関数)
気相 : IBM[2] (埋込境界法）
[1] Y. Shigeto et al, Chem. Eng. J. (2013).
[2] C.S. Peskin, J. Comput. Phys. (1972).
+
SDFにより定義されたスカラーフィールドが壁面の移動に合わせて変化する様子

## Slide 14: 解析手法
・境界条件
本研究では、下杵の落下を伴うため移動する壁面を扱うことになる。境界条件として、SDFとIBMを用いることにより、固気混相流において移動を伴う壁面を容易に扱うことができる。
固相 : SDF[1] (符号付距離関数)
気相 : IBM[2] (埋込境界法）
[1] Y. Shigeto et al, Chem. Eng. J. (2013).
[2] C.S. Peskin, J. Comput. Phys. (1972).
+
SFD・IBMそれぞれによりつくられるフィールド